稀土行业标准编号、名称、主要内容等一览表

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 | 代替标准 | 采标情况 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XB/T 403-2012 | 钆铁合金 | 本标准规定了钆铁合金的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书。 本标准适用于电解法、熔配法生产的钆铁合金，主要用于制备钕铁硼等高性能稀土永磁材料。 |  |  | 2013-03-01 |
| 2 | XB/T 209-2012 | 氟化轻稀土 | 本标准规定了氟化稀土中氟量的测定方法。 本标准适用于氟化稀土中氟量的测定。测定范围: 20.00 % ~ 40.00 % 。 | XB/T 209-1995 |  | 2013-03-01 |
| 3 | XB/T 616.1-2012 | 钆铁合金化学分析方法 第1部分：稀土总量的测定 重量法 | 本部分规定了钆铁合金中稀土总量的测定方法。 本部分适用于钆铁合金中稀土总量的测定。测定范围：60.00%～90.00%。 |  |  | 2013-03-01 |
| 4 | XB/T 616.2-2012 | 钆铁合金化学分析方法 第2部分：稀土杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本部分规定了钆铁合金中镧、铈、镨、钕、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇量的测定方法。 本部分适用于钆铁合金中镧、铈、镨、钕、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇量的测定。 |  |  | 2013-03-01 |
| 5 | XB/T 616.3-2012 | 钆铁合金化学分析方法 第3部分：钙、镁、铝、锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本部分规定了钆铁合金中钙、镁、铝、锰量的测定方法。 本部分适用于钆铁合金中钙、镁、铝、锰量的测定。 |  |  | 2013-03-01 |
| 6 | XB/T 616.4-2012 | 钆铁合金化学分析方法 第4部分：铁量的测定 重铬酸钾容量法 | 本部分规定了钆铁合金中铁量的测定方法。 本部分适用于钆铁合金中铁量的测定。 |  |  | 2013-03-01 |
| 7 | XB/T 616.5-2012 | 钆铁合金化学分析方法 第5部分：硅量的测定 硅钼蓝分光光度法 | 本部分规定了钆铁合金中硅量的测定方法。 本部分适用于钆铁合金中硅量的测定。测定范围0.010%～0.20%。 |  |  | 2013-03-01 |
| 8 | XB/T 615-2012 | 氟化稀土化学分析方法 氟量的测定 水蒸汽蒸馏-EDTA滴定法 | 本标准规定了氟化稀土中氟量的测定方法。 本标准适用于氟化稀土中氟量的测定。测定范围: 20.00 %～40.00 % 。 |  |  | 2013-03-01 |